奇华未来映象基础施工专项方案

第一章　编制依据

重庆大恒建筑设计有限公司的本工程设计图纸。

根据建设方提供的中国西南勘察设计研究院重庆分院2007年10勘察的涪陵奇华·未来映象“岩土工程勘察报告”。 建设单位提供的施工现场地理环境、施工条件、运输道路等。 我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

国家和行业现行的施工及验收规范:

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《砼质量控制标准》 GB50164-92

# 《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2001）

《建筑现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2010）

《钢筋焊接及验收工程》（JGJ18-2003）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

《建筑施工高空作业安全技术规范》（JGJ80-91）

国家、部颁发的相关其他规范和标准

机械、机具安全操作技术规程

二、工程概况

涪陵区“奇华•未来映象”是我区一个典型的“四久工程”处置项目，涉及近200户被拆迁人，属我区保障性住房建设。本工程位于涪陵区建涪路56号，左侧与巴都大厦毗邻，后靠老干所，右侧为涪陵区国税局，前为城区主干道。施工场地周边环境十分复杂，必须精心组织施工。

本工程为商住楼。工程总用地面积6482㎡，建筑占地面积为2773.72㎡，总建筑面积44224.62㎡。结构类型为框剪结构，负一层为车库和设备用房，一至四层为商业用房、五层为商业用房和住宅楼、六至三十一层为住宅楼,为一类高层综合楼。

三、施工方法

3.1挖孔桩施工

3．1.1 机具设备准备及材料要求

提升机具：手(电)动轳轮配提升钢管架、铁桶；挖孔工具包括：短柄铁锹、风高、锤、钎。

水平运输工具：双轮手推车，出碴汽车。

护圈混凝土浇筑机具；混凝土搅拌机、小直径插入式振动器、插钎、串筒等。

其它机具设备：钢筋加工机具、支护模板、支撑、电焊机、吊挂式钢爬梯、36V低压变压器，井内外照明设施，鼓风机、输风管等详机具设备使用计划表。

材料要求：水泥采用近期大厂生产的水泥，河砂的细度模数必须满足规范要求，砂石含泥量必须控制在规范要求范围以内。钢材的规格等级符合设计和规范要求。

主要机具设备使用计划表

| 机械装备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 塔机 | QTZ63 | 1 |
| 砼输送泵机 |  | 1 |
| 电焊机 |  | 1 |
| 潜水泵 | Φ150 | 3 |
| 软轴抽水机 | QWDLΦ50 | 15 |
| 钢筋调直机 |  | 1 |
| 空压机 | 排气量17m3/min | 15 |
| 风镐钻 | 耗风量1.2 m3/min | 25 |
| 钢筋断钢机 |  | 1 |
| 钢筋弯曲机 | GJ7- 40 | 1 |

3．1．2 工艺原理

人工挖孔桩基础分为两个部分，即①护壁；②桩芯。其中护壁用C30钢筋砼现浇，主要作用是在施工过程中防止土、岩体垮塌，保障施工安全。桩芯为C35钢筋砼。

3．1．3工艺流程

放线定桩位→监理预检→开挖第一节桩孔土石方→检查复核开挖的桩土石方半径，定位中心线及修正→绑扎钢筋、支模浇筑第一节混凝土护壁及孔口平台→在护壁上二次投测标高及桩位十字线，并将定位轴线标于护壁下口→安装钢管提升架和手动或电动轳轮和吊土桶，排水、通风、照明设施等→第二节桩开挖桩身土石方→清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板、绑扎钢筋、支第二节模板，浇筑第二节混凝土护壁→重复第二节挖土、绑扎钢筋、支模、浇筑混凝土护壁工序，循环作业直至达持力层深度的基岩面→对嵌岩部分桩芯进行定位(桩中心与半径)→监理验证→鉴证取石样送检→扩大头部位凿打→清理杂物和积水→设计、地勘、业主、质监站、监理综合验收→封底砼→吊放、连接和校正钢筋笼→浇筑桩身混凝土。

3．1．4施工方法（详人工挖孔桩专项施工方案）

3．1．5挖孔桩施工安全措施

1、开挖前要掌握现场的地质情况,对较松的土层要错开桩位开挖,观测孔壁的松动情况。

2、孔内设置软爬梯供人员上下,使用电动葫芦要有自动卡紧装置,用前要检查安全起吊能力.严禁将起吊绳直接置于井圈上。

3、每天开工前必须检查井下有无毒气,桩孔开挖深度超过10米则要对井底送风.风速不小于25L/S。

4、桩孔口要设置1.2米高的安全护栏。

5、挖出的的土方不得堆放在孔口四周1米的范围内。

6、施工场地电源电线的安装,必须由持证的电工专门操作,各孔用电量必须分闸,严禁一闸多用.电缆在孔上要有2米高以上.

7、井下照明应用安全矿灯,或低于36V以下的安全灯,并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》规定。

3.2　地梁槽施工

基础地梁槽、集水坑及筒体部分深基坑开挖，我们将采取人工辅助机械凿打土石方。并根据施工规范要求及地质情况进行放坡，中风化岩石开挖放坡为1：0.1，风化岩石为1：0.2，粘土和粉质粘土为1：0.5，人工填土和崩积块石为1：0.8，砂土为1：1。若有地下水及地质不良处增加基槽支撑和增大放坡则由现场确定。

1、 施工准备

（1） 在作业前对所有工作人员进行安全文明施工和生产技术为期1天的教育并考核，合格方可上岗作业。

（2） 施工前须对周围上、下管线、电缆线等查明，必要时采取防护措施。

（3） 地势起伏较大注意标高控制。

2、 施工工艺：

放线定位→挖基槽→清基槽→浇砼垫层。

3、 施工要点：

（1） 轴线控制：开挖一段基槽后应在坑槽壁上画上交叉轴线标记，以便及时进行校核清挖。

（2） 施工控制：土石方开挖主要采用辅助机械开挖，人工配合。挖至基底预留200mm厚岩层，用人工清底，以防扰动原岩层。

（3） 隐蔽验收：在监理工程师的见证下，对第一批基槽底岩层作好试件用塑料布密封并用柔性材料保护好立即送实验室作试压，其试压结果达到设计要求后，请设计、质监站、地勘部门、监理单位、建设方一起进行验底（其余部分可由建设方、监理、施工三方根据第一次综合验底标准进行验底）。

4、  基坑、槽开挖

（1）开挖前各项施工准备工作到位后，方可进行坑槽开挖。

（2）在开挖前进行测量定位，放出灰线。

（3） 开挖由人工辅助机械从上到下逐层用电风镐、撬进行，开挖次序为先挖中间部分后两边，最后人工进行清底与修坡。

（4）土石方开挖过程中将采用信息化指导施工，对监测数据每天进行记录、分析，随时掌握基坑及周围建构筑物的变形情况，根据现场的实际情况适时调整施工方案。

（5）开挖过程中，注意弃土应堆放距基槽1.5m以外，防止坠落入坑槽内伤人。所有开挖的土石方用人工装渣，塔吊场内转运上车，密闭外运至江东弃土场。

（6）开挖时水准仪随挖岩进程引测标高，用小木板桩作开挖土标高控制点，每3m左右设立一根，以确保挖石方标高和坑底平整。

（7）开挖过程中严格按施工方案进行，严禁超挖现象出现。挖至基坑底部留200mm人工清底，以确保基底岩体不被扰动。

5、 开挖安全措施：

⑴、测量员坚守岗位利用水准仪给出足够的开挖标高，并严格保证基底标高的准确。

⑵、测量基准点应定期复测，保证其准确性。

⑶、及时同监理单位、设计单位进行基底岩层鉴定。隐蔽验收记录及技术复核记录要及时齐全。

⑷、严格执行“开挖要求操作规定”和“开挖工程安全技术交底”中各项规定，并组织现场人员认真学习，严格遵守。

⑸、基坑、槽两边不得任意堆放材料,四周的地表积水要及时排除.

⑹、在开挖过程，如出现岩体位移大，立即停止开挖，分析原因，采取有效措施后方可继续施工。

⑺、照明设备电气设备等应设漏电保护器，操作人员应穿戴绝缘防护用品。

⑻、车辆装土石方必须进行密闭，防止运输过程中渣土掉落。

3.3地梁施工

钢筋砼施工方法

（1）施工顺序

施工放线→槽开挖→检查轴线、标高→交砼垫层→钢筋绑扎→浇砼。

（2）施工要求

a、坑、槽开挖采用人力开挖方式进行，开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置，严禁场内土石方乱弃。

b、坑、槽开挖施工应有序进行，不得随意切断场内临时排水沟道，开挖坑、槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工，以免造成现场排水不畅。

c、由于地下室设计有钢筋砼底板，钢筋砼底板和地梁一次浇筑，地梁模板不能取出，须一次性摊销。

d、地梁砼采用商品砼。其坍落度为16—20cm。

3.4　挡土墙与砼水池（消防水池和集水井）施工：

1　施工准备

（1）进行原材料的检验，各种原材料必须符合规定标准，备足材料，并妥善保管，按品种、规格分别堆放，注意防止骨料中掺混泥土等污物。

（2）将需用的工具、机械、设备配齐全，并经检修试验后备用。

（3）进行防水砼的试配工作，试验室可根据设计抗渗标号，提高0.2N/mm2进行试配，在此基础上选定施工配合比。

（4）、由于负一层车道限制挡土墙必须分段施工，在K交37轴、1/Q交32轴地下室挡墙上留设竖向施工缝。在基础梁上500、±0.000层-0.800及500高处挡土墙上留设水平施工缝，并按设计要求设置3*400mm钢板止水带。

## 2 模板工程

### （1）模板组拼

所使用的九夹板模板现场加工及组拼。模板组装要严格按照模板配板图尺寸进行组拼；模板在现场拼装时，要控制好相邻板面之间拼缝，拼装要求详见下表。

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两块模板之间拼缝 | ≤1 |
| 2 | 相邻模板之间高低差 | ≤1 |
| 3 | 模板平整度 | ≤2 |
| 4 | 模板平面尺寸偏差 | ±3 |

### （2） 模板定位

当底板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(≥1.2MPa)，即用手按不松软、无痕迹，方可上人进行轴线投测。

首先将位于基础底板上的轴线引测到底板上。根据轴线位置用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线，施工前三线必须到位，以便于模板的安装和校正。当施工侧壁混凝土时在脚手架上标识标高控制线。

### （3）模板的支设

### 模板支设前将底板清理干净。不得有积水、杂物，并将施工缝表面浮浆剔除，用水冲净。模板必须刷水性脱模剂。由于基础梁和底板同时浇筑，梁侧模不能取出，须一次性摊销。

混凝土浇筑施工完成，养护达到强度要求后，拆除侧壁的模板及其支撑体系。

### （4）模板及支撑体系的选择

模板采用18厚九夹板,次龙骨采用50mm×100mm木枋，主龙骨采用Φ48×3.5普通钢管，配合顶托。止水钢板搭接长度≥5cm,满焊。

对拉杆采用Ø14高强对拉止水螺杆，纵横间距300mm×300mm，待混凝土养护完成后，截取露在外端的螺杆（不能取出须一次性摊销），用防水砂浆进行填补，保持了混凝土的整体性，避免了混凝土表面螺杆处浸水。

墙、柱模板安装及止水带安装见下图：

3　注意事项

（1）模板采用18mm厚九夹板，模板应平整，且拼缝严密不漏浆，并应有足够的刚度、强度。

（2）模板构造应牢固稳定，可承受砼拌合物的侧压力和施工荷载，且应装拆方便。

（3）挡土墙、消防水池和集水井支模时必须采用止水对拉螺栓固定模板，由于止水对拉螺杆不能取出须一次性摊销。

（4）预埋套管加焊止水环做法。套管采用钢管，其长度等于墙厚（或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚），兼具撑头作用，以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模时，在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板。套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实。套管两端有垫木的，拆模时连同垫木一并拆除，除密实封堵套管外，还应将两端垫木留下的凹坑用同样的方法封实。

3.5　基础钢筋

1）　钢筋制作

钢筋在制作使用前必须具备钢筋出厂合格证及复验报告单，无证钢筋严禁在工程中使用。

钢筋在制作前要与施工图中钢筋的种类、规格、数量进行仔细核对，如发现问题及时向设计院提出。

钢筋制作要有序进行，优先对尺寸长的钢筋进行下料，其次为短钢筋，避免钢材浪费，制作时，要按施工顺序的先后分批制作。

制作好的成型钢筋要堆放整齐，并按使用部位挂牌标识，措施料与施工中的工程用料要分开堆放，避免使用过程中用料混乱。

2）　钢筋绑扎

(1)钢筋绑扎采用20#铁丝，在绑扎完后用塑料垫块作为受力钢筋的保护层。

(2)钢筋绑扎过程中，应满足设计或规范要求锚固长度，对焊点百分率为50％。

(3)底板筋在绑扎前应设置ф8钢筋马凳，梅花状布置，间距1米，防止受力钢筋自重向下起拱弯曲变形，造成底板钢筋没有保护层。

3）　钢筋质量检查

(1)对加工好的成型钢筋对其几何尺寸、规格、数量要进行抽样检查，几何尺寸偏差较大的，严禁在工程中使用，必须重新加工制作。

(2)按施工图纸要求检查钢筋绑扎的钢号、直径、数量、间距是否正确，要特别注意次筋的位置是否正确。

(3)检查钢筋接头的位置及锚固长度，搭接长度，对焊点百分率为50%。

(4)检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

(5)检查钢筋表面是否有油渍、漆污等现象。

4）　质量控制措施：

（1） 检查出厂质量证明书及进场复检报告，证明进场材质合格。

（2） 加强对施工人员的技术交底，使其执行施工规范要求和设计要求。

（3） 严格按照图纸和配料单下料和施工。

（4）楼板钢筋施工前，应预先弹线并检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查。

（5） 对使用的机具应经常检测和调整。

（6）焊接人员必须持证上岗，正式施焊前必须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂必须烘干。

（7）焊接钢筋端头不整齐的要切除，焊后夹具不宜过早放松。根据钢筋直径选择合理的焊接电流和通电时间。

（8） 每批钢筋焊完后，按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量，合格后，才能进行绑扎。

5）　钢筋工程质量控制的要点

（1） 钢筋的品种和质量。

（2） 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距。

（3）钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向。

（4） 焊接质量。

（5） 预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置。

（6）钢筋保护层厚度及绑扎质量。

（7）严禁踩踏和污染成品，浇砼时设专人看护和修整钢筋。

6）　钢筋工程质量控制如下页图所示：

合格

合格

返工整改

不合格

不合格

合格

不合格

技术交底（技术、工长）

合格

不合格

钢材进场（质监、材料、技术、试验）

检验结果

钢材退场（材料）

特种作业人员持证上岗（技术、质检）

进场、挂牌堆放（材料）

钢筋绑扎（钢筋工长）

钢筋成型质量（工长、质检）

钢筋下料加工（钢筋工长）

检验结果

抽样检查

检验结果

返工

预埋件、预留洞验收（质检、工长）

自检（质检、工长）

隐蔽验收（质检站、现场代表）

下道工序（浇筑砼）

4　控制重点

（1）钢筋相互间应绑扎牢固，以防浇捣砼时，因碰撞、振动使绑扣松动，钢筋移位，造成露筋。

（2）绑扎钢筋时，应按设计规定留足保护层，不得有负误差。留设保护层，严格控制主筋净保护层，严禁以钢筋垫钢筋，或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

（3）钢筋及铅丝均不得接触模板，若采用铁马凳架设钢筋时，应在铁马凳上加焊止水环，防止水沿铁马凳渗入砼结构。

（4）当钢筋排列稠密，以致影响砼正常浇筑时，可同设计人员协商，采取措施，以保证砼的浇筑质量。

3.6　基础砼

本工程地上地下的结构砼均采用商品砼泵送施工方法。

施工工艺流程：

配合比计算→原材料计算、外加剂配制→砼搅拌（坍落度测定、试块制作）→砼运输→二次搅拌、砼泵受料（坍落度测定，试块制作）→泵送→布料→砼浇筑、振捣→泵和输送管的清洗、拆除

1　 砼泵的设置

根据本工程基础部分的实际情况，设置一台砼泵进行施工。

2　 输送管道的铺设

① 本工程输送管道采用DN125型。

② 在水平输送管需搭支架及马道布置，而不能直接放在地面上。

3　砼的浇筑

① 砼施工需分层分段进行，竖直方向按结构层次分层.

②梁、板浇筑时，应沿次梁方向垂直于主梁的方向推进，在浇筑砼时，应先梁后板的顺序进行浇筑，由一端开始到另一端结束。

③基础施工时分层浇筑，每层约40cm高，上下层之间的砼浇筑时间不得超过1.5 h。

④在节点交叉部份、钢筋密集部份用微型振动棒振捣。

⑤砼浇灌过程，要保证砼保护层厚度和钢筋位置的正确性，浇筑时严禁踩钢筋和振捣器振动钢筋。

⑥砼表面标高要严格控制，砼必须内实外光，表面要平整，不得有蜂窝麻面现象。

⑦砼浇筑前应进行模板支撑、钢筋及预埋件的检查，并作好隐蔽记录，经有关人员签字认可方可浇筑。

⑧施工缝的留设：根据工程的进度情况，应留设结构应力最小处。

⑨泵送砼的坍落度随泵送高度作适度调整，在任何情况下都不准向砼拌合物中任意加水以增大坍落度的错误做法。正常施工时应保持连续泵送，遇供料不及时或作业面上需要暂停的情况，宜降低泵送速度，维持连续泵送，尽量避免泵送中断。泵管发生堵塞时，应及时用木槌敲击等方法查明堵塞部位，待卸压后拆管排除。泵送砼施工较非泵送砼施工增加了施工设备和管理人员，应因地制宜，加强劳动组织。

4　泵送砼劳动力配备

本工程送砼劳动力配备情况详下表格：

| 序号 | 工 种 | 人数 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总负责人 | 1 | 全面负责砼施工工作，并及时处理有关问题 |
| 2 | 指挥人员（工长） | 2 | 负责组织指挥供料、泵送、布料浇筑 |
| 3 | 值班电工 | 1 | 全面负责楼照明及电器照明 |
| 4 | 机修工 | 1 | 负责机修（如振动棒等） |
| 5 | 泵车操作人员 | 2 | 泵车操及保养 |
| 6 | 泵车辅助人员 | 2 | 泵车料斗倒料、清除石、杂物及回料等 |
| 7 | 架子工 | 5 | 布管、拆管、布料及清洗 |
| 8 | 砼工 | 8 | 振捣、找平 |

5　 砼的泵送

泵送前，应先开机用水润湿整个管内，然后送入水泥浆，使输送管壁处于充分滑润状态。泵送开始时，注意观察砼的液压表和各部位工作状态泵送应连续进行，当发生供庆脱节不能连续泵送时，泵机不能停止工作，应每隔4-5min使泵正、反转两个冲程，把料从管道内抽回重新拌合，再泵入管道，以免管道内拌合料结块或沉淀，同时开动料斗中的搅拌器，搅拌3-4转，防止砼离析。当泵送停歇超过45min或砼离析时，应立即用压力排除管道内的砼，经清洗干净后重新泵送。

在泵送砼时，应使料斗内持续保持一定量的砼(20cm厚以上），以免吸入空气，使转换开关阀间造成砼逆流形成堵塞。

在泵送时，每2h换一次水洗槽，并检查泵缸的行程，发现有变化及时调整，泵送时，应随时观察泵送效果，若喷出砼象一根柔软的柱子，直径微微放粗，石子不露出，更不散开，说明达效果很好，若出一半就散开，说明和易性不好，喷到地面时砂浆飞溅严重，说明坍落度应再小些。

泵送结束后，要及时进行管道清洗，清洗可采用水洗或气洗，也就是分别用压力水或压缩空气推送海绵球或塑料球进行。

6　 砼的养护及拆模

① 砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖和浇水养护，浇水次数以能保持混凝土处在足够的润湿状态，当砼中无外加剂掺入时，不得少于7昼夜，当砼中有外加剂掺入时，不得少于14昼夜。

② 砼的拆模：侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除，底模的拆除根据早拆体系中的规定执行。防水砼拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。

7　砼试块留置

本工程砼采用的是商品砼，故砼的试块必须采取两次随机抽样制作，第一次在砼搅拌站，第二次在施工现场，留置组数按下面执行。

① 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,其取样不得少于一次。

② 每工作班拌制的 同配合比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次。

③ 每一现浇段同配合比的砼,其取样不得少于一次。

以上每次取样至少留置一组标准试件，每组三个试件应在同盘砼中取样制作。

8　控制重点

⑴ 浇筑前，应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物，并用水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。

⑵ 砼底板应连续浇灌，不得留施工缝。在砼底板上浇灌墙体时，需将表面清洁干净，再铺一层2－3cm厚水泥砂浆（即采用原砼配合比去掉石子）或同一配合比细石砼。浇筑砼应分层浇筑，浇第一步砼的高度为40cm，以后每步浇灌50－60cm，相邻两层浇筑时间间隔不应超过2h，按施工方案规定的顺序浇灌。为保证砼浇灌时不产生离析，砼由高处自由倾落，其落距不应超过2m，如高度超过2m，必须要沿串筒或溜槽下落。在结构中若有密集管群，以及预埋件或钢筋稠密之处，不易使砼浇捣密实时，应改用相同强度等级和抗渗标号的细石砼进行浇筑，以保证质量。在浇筑大体积结构中，遇有预埋大管径套管或面积较大的金属板时，由于其下部的倒三角形区域不易浇捣密实而形成空隙，造成漏水。为此，可在管底或金属板上预先留置浇筑振捣孔，以利浇捣和排气，浇筑后，再将孔补焊密实。

⑶ 砼采用机械振捣，以保证砼密实。用插入式振捣，插入要迅速，拨出要缓慢，振动到表面泛浆无气泡为止。插点间距应不大于30cm，严防漏振。结构断面较小，钢筋密集的部位严格按分层浇灌、分层振捣的原则操作。振捣和铺灰应选择对称的位置开始，以防止模板走动。浇灌到面层时必须将砼表面找平，并抹压坚实平整。

9　质量标准及措施

（1）砼原材料必须符合现行国家标准、施工及验收规范和设计的有关规定。

（2）按设计要求砼中加防水剂，防水剂应有出厂合格证及使用说明书，现场复验其各项性能指标应合格。施工缝处安装止水钢板，该材料可遇水膨胀有效地防止结构渗水。

（3）检查砼拌合物配料的称量是否准确，如拌合用水量，水泥重量，外加剂掺量等。

（4）检查砼拌合物的坍落度，每工作班至少测两次。

（5）检查模板尺寸，坚固性，是否有缝隙、杂物，对欠缺之处应及时纠正。

（6）检查配筋，钢筋保护层，预埋铁件，穿墙管等细部构造是否符合设计及规范要求。合格后填写隐蔽工程验收记录。

（7）检查砼拌合物在运输、浇筑过程中有否离析现象，观察浇捣施工质量，发现问题及时纠正。

（8）检查砼结构的养护情况。

（9）外观检查有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等影响质量的缺陷，穿墙管、施工缝等细部构造是否封闭严密，整个结构有无渗漏现象。若发现有渗漏现象，应找出确切部位，分析渗漏原因，采取措施，及时处理。

（10）在施工过程中，应注意保护钢筋，模板的位置正确，不得踩踏钢筋和改动模板。

（11）在拆模或吊运其它物件时,不得撞动止水钢板。

（12）保护好穿墙管、电线管、电线盒及预埋件位置，防止振捣时挤偏或预埋件凹进砼内。

3.7、地下室底板

1、地下室底板砼浇筑方法

采取分层推移方式浇灌，使用插入式振捣器插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，移动间距不大于振动棒以消除两层间的接缝，表面振动器（或称平板振动器）和移动间距，要能保证振动器的平板覆盖已振动部分边缘。

2、　楼面砼的水平及砼平整度的控制

- 地下室板砼的水平控制

地下室板砼的水平控制采用短钢筋桩控制，短钢筋用Ø10--16@200纵横设置，L=板厚，标高控制钢筋与梁板筋焊按牢固。采用浇灌前用用同标号砼打硬巴子的方法，硬巴子10×10cm顶标高地下室底板结构标高，间距1500mm。或在墙柱纵筋上抄测标高控制点，拉通线进行找平。

- 地下室底板平整度的控制

地下室底板平整度控制待砼捣实后，采用4－5m长铝合金扁管和3m长尺枋赶平，铁板压实抹平。

- 地下室底板砼防裂控制

地下室底板砼终凝前采用60×160mm长木枋，对已浇砼面板进行二次打压，打压按纵横两个方向进行，以减少砼收缩裂纹，增加密实性，砼终凝12小进以后，表面采用湿麻袋保水养护，防止砼内水份散失过快而引起开裂。

3、　砼施工缝留置及处理

按设计规范的要求，在规定位置设置施工缝，在施工缝的施工时， 应把施工缝的表面的混凝土清凿掉，并铺同标号的砼比例的水泥砂浆再浇砼。

临时施工缝的处理必须待已浇筑的混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝的混凝土表面必须进行凿毛，剔除表面的浮浆和松动石子，并用水冲洗干净以后，先浇一层同标号的水泥砂浆，然后再继续浇筑混凝土须细致操作振实，使新旧砼紧密结合。

4、　砼养护工作

混凝土的养护应派专人负责浇水养护，混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖和浇水，浇水次数以能保持混凝土处在足够的润湿状态，混凝土的养护期一般不少于7个昼夜。掺有缓凝剂等外加剂的滋凝上养护不少于14天，砼强度达到1.2Mpa以上方能上人进行操作。

3.8、　后浇带施工

- 后浇带两侧有可靠的支撑，不得随意拆除，以免改变结构的受力状态，支撑在后浇带砼强度达到100%后方可拆除。地下室侧墙和底板后浇带两侧应预埋3*400mm钢板止水带。

- 后浇带钢筋工程

墙板后浇带处钢筋全部截断搭接，次梁后浇带处上部纵筋及腰筋断开搭接，底部筋不断开；主梁后浇带处纵筋均连通不断开。

- 后浇带的浇筑

本工程后浇带属沉降后浇带，须在主体完工后进行补浇。在砼浇筑前认真清除杂物，修整变形的钢筋，除锈等。同时对基层凿毛并清洁干净。砼等级较同部位砼提高一个等级，砼中掺ZY微膨胀剂，要求对砼认真振捣密实进行二次收平，保证与原砼的良好连接并加强养护。

3.9　防水工程

地下室侧墙外墙防水抹20mm厚防水砂浆，做4mm厚SBS防水卷材，外用Mu10烧结页岩砖M7.5水泥砂浆(掺占水泥用量5%的防水剂)砌筑240mm厚永久保护墙。地下室地面防水做20mm厚防水砂浆，做4mm厚SBS防水卷材，50mm厚C20细石砼保护层（加φR4@200单层双向），面层为20mm厚素砼（加微膨胀剂）。

1、水泥砂浆防水基层施工方法：

（1）基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁，水泥砂浆防水层要求表面充分湿润，无积水。

（2）掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面分两层施工，（总厚度2cm），底层先抹素水泥浆(内掺结构胶)一道，再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹戳撑成麻面，待底层抹灰六七成干时，抹第二层防水砂浆，赶光压实。

（3）水泥砂浆的稠度宜控制在70～80mm，水泥砂浆应随拌随用。

（4）结构阴阳角处，均应做成圆角，圆孤半径一般阴角为50mm，阳角为10mm。

2、SBS防水卷材施工方法：

1）、施工准备

（1）施工前审核图纸，编制防水工程施工方案。地下防水工程操作人员持证上岗。

（2）铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，并经养护后干燥，含水率不大于9％；基层应平整、牢固，不空鼓开裂、不起大砂。

（3）防水层施工涂底胶前，应将基层表面清理干净。

（4）施工用材料均为易燃，因而应准备好相应的消防器材。

2）、 操作工艺

（1）工艺流程：

（2）基层清理：施工前将验收合格的基层清理干净。

（3）涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂，涂刷应均匀，不透底。

（4）铺贴附加层：管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

（5）铺贴卷材：将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用直径30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪，加热基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓流动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，满贴法搭接宽度为80mm，条粘法搭接宽度100mm。

（6）热熔封边：平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层；立面防水层施工完，应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。

3）、质量标准

（1）保证项目：高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，防水层严禁有破损和渗漏现象。

（2）基本项目

基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。  改性沥青胶粘剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等。  卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求；分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

4）、 成品保护

（1）卷材防水层部位预埋的管道，在施工中不得碰损和堵塞杂物。

（2）卷材防水层铺贴完成后应及时做好保护层，防止结构施工碰损防水层；外贴防水层施工完后，应按设计砌好保护墙。

5）、 应注意的质量问题

（1）卷材搭接不良：接头搭接形式以及长边、短边的接宽度偏小，接头处的粘结不密实，接槎损坏、空鼓；施工操作中应按程序弹标准线，使与卷材规格相符，操作中齐线铺贴，使卷材接搭长边不小于100mm，短边不小于150mm。

（2）空鼓：铺贴卷材的基层潮湿，不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓；铺设时排气不彻底，窝住空气，也可使卷材间空鼓；施工时基层应充分干燥，卷材铺设应均匀压实。

（3）管根处防水层粘贴不良：清理不洁净、裁剪卷材与根部形符、压边不实等造成粘贴不良；施工时清理应彻底干净，注意操作，将卷材压实，不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

（4）渗漏：转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作；保护好接槎卷材，搭接应满足宽度要求，保证特殊部位的施工质量。

地下室防水作法大样如下图：

7.10  回填土工程

本工程回填土根据设计图要求必须中密度夯实。

1　回填土前须完成以下工作：

（1）回填土严格按规范要求，分层夯实，做好取样试验工作。

（2）回填土质良好，无有机质，不含大石块及各类垃圾。

（3）回填时基坑内必须无积水、淤泥、有机物及其他杂物。

2 土料要求

填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性，如设计无要求时，应符合下列规定：

（1） 碎石类土、砂土和爆破石渣，可用于表面下的填料。

（2） 含水量符合压实要求的粘性土，可作各层填料。

（3） 碎块草皮和有机质含量大于8%的土，仅用于无压实要求的填方。

3   填土含水量

（1） 填土土料的含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）质量，在夯实（碾压）前应先试验，不得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实（碾压）遍数。含水量过少，夯压（碾压）不实；含水量过大，则易成橡皮土。

（2）当填料为粘性土时，其最佳含水量与相应的最大干密度，应用击实试验测定，为保证回填质量，在压实后达到最大密实度，即获得最大干容量，应使回填土的含水率控制在最佳范围内。

（3）土料含水量一般以手握成团，落地开花为适宜。当含水量过大，应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水材料等措施；如土料过干，则应预先洒水润湿。当含水量小时，也可采取加速挖土、运土、平土和碾压过程，以减少土的水分散失。

4　填土压实

（1）压实的一般要求

a 密实度要求

填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数C表示。压实系数为土的控制(实际)干密度Pd与最大干密度Pdmax的比值。最大干土密度Pdmax当最优含水量时，通过标准的击实方法确定的。

b 铺土厚度和压实遍数

本工程采用机械打夯机夯实，每层铺土厚度不大于30cm，一般每层压实遍数为6-8遍，具体应根据现场碾压试验确定，下层土检验合格后，在进行第二层土的回填压实，局部边缘地方人工夯实。

⑵ 填土压实方法

a 填土应尽量采用同类土填筑，并宜控制土的含水率在最优含水量范围内。当采用不同的土填筑时，应按土类有规则的地分层铺填，将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下，不得混杂使用，边坡不得用透水性较小的土封闭，以利水分排除和基土稳定，并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。

b 填方应从最底处开始，由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实。

c填土应预留一定的下沉高度，以备在堆重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐渐沉落密实。

5、 质量控制与检验

（1） 对有密实度要求的填方，在夯实后，要对每层回填土的质量进行检验。一般采用环刀法取样测定土的干密度，求出土的密实度，或用小轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度，符合设计要求后才能填筑上层。

（2） 填土压实后的干密度在80%以上符合设计要求，其余10%的最低值与设计值之差，不得大于0.08t/m3,且不应集中。